堰桥高中塑胶跑道面层维修要求

1、项目需求：

（1）项目内容

塑胶跑道维修，面积： 200平方米。

（2）施工方法：

按国家最新塑胶跑道施工标准执行

（3）施工要求：

①对破损、开裂的塑胶面层清除，挖除损坏的塑胶时必须按矩形清除，并清除彻底。

②清除破损塑胶后，滚刷底胶，底胶固化后，铺设黑胶粒底层，黑胶粒与胶水比例为7:1，铺设厚度与现有塑胶平齐。胶粒与胶水必须充分搅拌。

③所有材料均须满足国家相关的对环保及健康的要求。

④新旧塑胶应接缝严密，不得有高低现象。

⑤后期要补齐白色跑道标线。

（4）垃圾清运要求：所产生的所有垃圾由施工单位负责清运。

（5）保修期：完工验收合格之日起保修3年。

（6）工期要求：2020年8月25日前完工。

（7）建设地点：学校田径场。

2、采购资金的支付方式、时间、条件，以合同方式约定，由惠山区财政支付中心转账支付。